Краска для кухни и ванной

Полуматовая акриловая краска для внутренней отделки

Рекомендованное применение:

Отделка внутренних стен на основе минеральных материалов и обработанных поверхностей из дерева, а также отделка наружных деревянных поверхностей, чтобы придать им высокую износостойкость и сделать их моющимися.

Сертификаты и разрешения

Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/а wb):30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС: 5 г/л

Свойства

| Степень блеска | 20% (полуматовая) | Высыхание поверхности | 2 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая площадь покрытия | 12,3 м2/л слой | Минимальное время для нанесения второго слоя | 4 часа минимум |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 полных слоя | Максимальное время для нанесения второго слоя | Не ограничено |
| Плотность | 1,24 кг/л | Минимальные условия нанесения | Вплоть до 10 °C (но температура должна быть на 3 °C выше точки росы) |
| Объем твердых веществ | 37% | Полное схватывание | 7 дней |
| Температура вспышки (закрытый тигель), °C: | Не применимо | Срок хранения | минимум 12 месяцев в неоткрытой оригинальной таре |
| ЛОС | <5 г/л | Цветность | Стандартные палитры |
| Разбавляющее вещество / Очистка | Вода | Тепловая стойкость | сухой жар 60 oC (может иметь место небольшое обесцвечивание) |
| Рекомендуемая толщина влажной пленки | 80 мкм/слой | Рекомендуемая толщина сухой пленки | 30 мкм/слой |

Подходящие поверхности

Все должным образом подготовленные, грунтованные и обработанные поверхности на основе минеральных материалов, сухие и очищенные от загрязнений и пыли.  Совместимость с существующими покрытиями должна быть проверена путем покраски пробного участка.

Информация по применению

Применение должно всегда соответствовать требованиям, приведенным в стандартах BS 6150 и BS 5493

Кисть или валик – материал поставляется готовым к применению. Кисть для нанесения краски должна быть на основе синтетической щетины конусовидной или флагообразной формы.  При необходимости разбавить водой на 0 - 5%.

Обычное распыление воздухом – разбавить водой на 5 - 15%, установить размер наконечника на значение 2 мм при давлении приблизительно 60 фунт/кв.д. (0,4 MПа).

Безвоздушное распыление – разбавить водой на 0 - 10%, установить размер наконечника приблизительно   на значение 19 мил (0,48 мм) при давлении приблизительно 2100 фунт/кв.д. (15 MПа).

Чистка

Для обеспечения лучших результатов после работы оборудование следует промыть водой.

Подготовка

Удалить плохо прилегающую и отслаивающуюся краску. Хорошо сохранившиеся участки имеющегося глянцевого покрытия должны быть подвергнуты пескоструйной обработке. Перед покраской трещины и раковины должны быть заделаны подходящей шпаклевкой. Перед нанесением краски поверхность субстрата должна быть очищена от пыли и тщательно высушена.

Перед покраской новая штукатурка должна высыхать в течение минимум 28 дней.  Для закрывания поверхности на покрытые штукатуркой стены должен быть нанесен первый слой разбавленного (20% от объема воды) грунта.

Перед нанесением продукта поверхности на основе мягкой древесины покрываются материалом Bradite Acrylic Primer DP12 или материалом Bradite Quality Undercoat DP2. На не пропитанные смолой поверхности из твердых пород древесины наносится материал Bradite Wood Primer DP16.

Краткая информация по безопасности продукта

Перед применением продукта всегда следует ознакомиться с паспортом безопасности материала и следовать инструкциями, приведенным на маркировочных этикетках.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.