Водный грунт

Акриловая грунтовка для внутренней и наружной отделки

Рекомендованное применение:

Применяется в качестве компонента для внутренней отделки стен на основе минеральных материалов, а также наружной отделки при выполнении плотницких работ.

Сертификаты и разрешения

Изготавливается в соответствии с требованиями стандарта по качеству ISO 9001:2008 и стандарта для систем экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Предельное значение согласно 2004/42/EC EU для данного продукта (кат. A/g wb):30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС:  1 г/л

Свойства

| Степень блеска | Менее 10% | Высыхание поверхности | 2 часа |
| --- | --- | --- | --- |
| Теоретическая площадь покрытия | 13 м2/л | Минимальное время для нанесения второго слоя | 4 часа минимум |
| Рекомендуемое количество слоев | 2 полных слоя | Максимальное время для нанесения второго слоя | Не ограничено |
| Плотность | 1,30 кг/л | Минимальные условия нанесения | Вплоть до 10 °C (но температура должна быть на 3 °C выше точки росы) |
| Объем твердых веществ | 38% | Полное схватывание | 7 дней |
| Температура вспышки (закрытый тигель), °C: | Не применимо | Срок хранения | минимум 12 месяцев в неоткрытой оригинальной таре |
| ЛОС | <1 г/л | Цветность | Белая |
| Разбавляющее вещество / Очистка | Вода | Тепловая стойкость | сухой жар 60 °C (может иметь место небольшое обесцвечивание) |
| Рекомендуемая толщина влажной пленки | 80 мкм/слой | Рекомендуемая толщина сухой пленки | 30 мкм/слой |

Подходящие поверхности

Все должным образом подготовленные поверхности на основе минеральных материалов и дерева, сухие и очищенные от загрязнений и пыли.  Совместимость с существующими покрытиями должна быть проверена путем покраски пробного участка. Не подходит для нанесения на пропитанную смолой твердую древесину.

Информация по применению

Применение должно всегда соответствовать требованиям, приведенным в стандартах BS 6150 и BS 5493

Кисть или валик – материал поставляется готовым к применению. Кисть для нанесения краски должна быть на основе синтетической щетины конусовидной или плоской формы.  При необходимости разбавить водой на 0 - 5%.

Обычное распыление воздухом – разбавить водой на 5 - 15%, установить размер наконечника на значение 2 мм при давлении приблизительно 60 фунт/кв.д. (0,4 MПа).

Безвоздушное распыление – разбавить водой на 0 - 10%, установить размер наконечника приблизительно на значение 19 мил (0,48 мм) при давлении приблизительно 2100 фунт/кв.д. (15 MПа).

Чистка

Для обеспечения лучших результатов после работы оборудование следует промыть водой.

Подготовка

Удалить плохо прилегающую и отслаивающуюся краску. Хорошо сохранившиеся участки имеющегося глянцевого покрытия должны быть подвергнуты пескоструйной обработке.  Перед покраской трещины и раковины должны быть заделаны подходящей шпаклевкой. Перед нанесением краски поверхность субстрата должна быть очищена от пыли и тщательно высушена.

Перед покраской новая штукатурка должна высыхать в течение минимум 28 дней.  Для закрывания поверхности на покрытые штукатуркой стены должен быть нанесен первый слой разбавленного (20% от объема воды) грунта.

Данный продукт идеально подходит в качестве грунтовочного слоя для отделочных материалов Bradite Моющаяся для стен, Bradite Для стен и потолка и Bradite Для кухни и ванной.

Краткая информация по безопасности продукта

Перед применением продукта всегда следует ознакомиться с паспортом безопасности материала и следовать инструкциями, приведенным на маркировочных этикетках.

Ограничение ответственности - Информация, представленная в настоящем листе данных, основывается на последних имеющихся в нашем распоряжении знаниях и опыте и является достоверной. Компания Bradite оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления. Приведенная в настоящем документе информация не освобождает пользователя от проведения собственных испытаний и экспериментов, а также не предполагает гарантии определенных свойств продукта и его применимости для определенных целей.  Условия применения продукта не могут нами контролироваться и, следовательно, мы не несем ответственности, связанной с представленной в настоящем документе информацией.